## Slide 1: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL PHD 5746 – PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL II
Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho

## Slide 2: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Introdução
Modelação matemática do processo de adsorção em carvão ativado
Processo de produção do carvão ativado em pó e granular
Utilização do CAP e CAG em sistemas de tratamento

## Slide 3: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Sistemas de engenharia: carvão ativado em pó
Adsorção em CAP: equações básicas
Sistemas de engenharia: carvão ativado granular
Adsorção em CAG: equações básicas
Comentários finais

## Slide 4: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Definição: Fenômeno interfacial que permite a transferência de compostos (adsorvato) da fase líquida para uma superfície sólida (adsorvente), ficando nela retida.

## Slide 5: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Carvão ativado em pó
Carvão ativado granular

## Slide 6: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Resinas de troca iônica
Zeólitas naturais

## Slide 7: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Carvão ativado em pó e granular
800 a 1.500 m2/g

## Slide 8: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Partículas porosas
Diâmetro variável !!
800 a 1.500 m2/g
Estrutura do carvão ativado
Poros internos
Adsorvente

## Slide 9: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
C
C*
q
Transferência externa
de massa
Difusão
superficial
Material adsorvente
R

## Slide 10: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
C
C*
q
Transferência externa
de massa
Difusão
superficial
Material adsorvente
R
Transporte das moléculas do adsorvato da fase líquida para a camada limite que circunda o material adsorvedor

## Slide 11: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
C
C*
q
Transferência externa
de massa
Difusão
superficial
Material adsorvente
R
Transporte por processo de difusão do adsorvato da camada limite até a superfície externa do material adsorvedor

## Slide 12: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
C
C*
q
Transferência externa
de massa
Difusão
superficial
Material adsorvente
R
Transporte intraparticular através de difusão molecular, ao longo dos vazios internos da partícula como, também, por difusão ao longo de sua superfície interna

## Slide 13: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
C
C*
q
Transferência externa
de massa
Difusão
superficial
Material adsorvente
R
Após o encontro de um sítio de adsorção vazio, o processo de adsorção propriamente dito é realizado, ou seja, é efetuada a ligação entre o adsorvente e o adsorvato

## Slide 14: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
C
C*
q
Transferência externa
de massa
Difusão
superficial
Material adsorvente
R
Transferência externa de massa

## Slide 15: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
C
C*
q
Transferência externa
de massa
Difusão
superficial
Material adsorvente
R

## Slide 16: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
C
C*
q
Transferência externa
de massa
Difusão
superficial
Material adsorvente
R
Processo isotérmico e reversível
Os processos de transferência externa e interna de massa podem ser descritos por processos difusivos

## Slide 17: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
C
C*
q
Transferência externa
de massa
Difusão
superficial
Material adsorvente
R
Processo isotérmico e reversível
Os processos de transferência externa e interna de massa podem ser descritos por processos difusivos

## Slide 18: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
C
C*
q
Transferência externa
de massa
Difusão
superficial
Material adsorvente
R
A etapa de adsorção é muito mais rápida do que os processos de transferência de massa
Partícula do adsorvente é esférica e isotrópica

## Slide 19: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
Fase líquida
Camada limite
C
C*
q
Transferência externa
de massa
Difusão
superficial
Material adsorvente
R
A etapa de adsorção é muito mais rápida do que os processos de transferência de massa
Partícula do adsorvente é esférica e isotrópica

## Slide 20: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
q
Difusão
superficial
R
r
r+dr

## Slide 21: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
q
Difusão
superficial
R
r
r+dr

## Slide 22: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
q
Difusão
superficial
R
r
r+dr

## Slide 23: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
q
Difusão
superficial
R
r
r+dr

## Slide 24: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
q
Difusão
superficial
R
r
r+dr

## Slide 25: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
q
Difusão
superficial
R
r
r+dr

## Slide 26: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
q
Difusão
superficial
R
r
r+dr

## Slide 27: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
q
Difusão
superficial
R
r
r+dr
Condição inicial

## Slide 28: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
q
Difusão
superficial
R
r
r+dr
Condições de contorno

## Slide 29: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
r=0
r=R
r=R
Tempo=t1
Tempo=t2
Tempo=t3
Tempo=t∞
q
Condições de contorno

## Slide 30: PROCESSOS DE ADSORÇÃO
q
Difusão
superficial
R
r
r+dr
Condições de contorno

## Slide 31: PROCESSOS DE ADSORÇÃO

## Slide 32: ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ E GRANULAR
Composto por partículas de carvão ativado com tamanhos de partícula menores do que 0,149 mm (100 mesh)

## Slide 33: ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ E GRANULAR
Carvão Ativado em Pó - AWWA
99% das partículas menores do que 0,149 mm (100 mesh)
95% das partículas menores do que 0,074 mm (200 mesh)
90% das partículas menores do que 0,044 mm (325 mesh)

## Slide 34: ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ E GRANULAR
Composto por partículas de carvão ativado com tamanhos de partícula maiores do que 0,2 mm

## Slide 35: ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ E GRANULAR
Matéria Prima
Trituração
Carbonização
Ativação
Moagem
Peneiramento
CAG
CAP
Carvão vegetal
Carvão mineral

## Slide 36: ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Tanque de contato
Unidade de separação sólido-líquido
Q,C0,DCAP
Q,C
resíduo sólido
CAP

## Slide 37: ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
CAP
Captação da água bruta
CAP
CAP
unidades de separação
sólido-líquido

## Slide 38: ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
Coagulação
Floculação
Sedimentação
Filtração
CAG
(a) Sistemas pós-filtros adsorvedores
Coagulação
Floculação
Sedimentação
CAG
(b) Sistemas filtros adsorvedores

## Slide 39: ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR

## Slide 40: ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR

## Slide 41: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Chart: Tempo (minutos)
Equilíbrio
Não equilíbrio

## Slide 42: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Chart: Tempo (minutos)
Equilíbrio
Não equilíbrio
Condição de equilíbrio

## Slide 43: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Condição de não equilíbrio
C0
CCAP
Volume igual a V

## Slide 44: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Condição de não equilíbrio
C0
CCAP
Volume igual a V

## Slide 45: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Condição de não equilíbrio
C0
CCAP
Volume igual a V

## Slide 46: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Condição de não equilíbrio
r=0
r=R
r=R
Tempo=t1
Tempo=t2
Tempo=t3
Tempo=t∞
q

## Slide 47: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Condição de não equilíbrio
C0
CCAP
Volume igual a V

## Slide 48: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Condição de não equilíbrio
C0
CCAP
Volume igual a V

## Slide 49: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Condições iniciais
C0
CCAP
Volume igual a V

## Slide 50: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Condições de contorno
C0
CCAP
Volume igual a V

## Slide 51: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Solução analítica !!
θ= tempo de detenção hidráulico (T)
Cef= concentração do adsorvato na fase líquida após um tempo de detenção hidráulico igual a θ.

## Slide 52: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Chart: Tempo (minutos)
Equilíbrio
Não equilíbrio
Concentração inicial do adsorvato na fase líquida (C0)
Parâmetros associados à isoterma de Freundlich (KF e 1/n)
Concentração de PAC na fase líquida (CCAP)
Raio médio das partículas de PAC (R)
Coeficiente de difusão superficial (Ds)

## Slide 53: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Chart: Tempo (minutos)
Equilíbrio
Não equilíbrio
C0 igual a 180 ug/L
KF igual a 12,9 (mg/g).(L/ug)1/n
1/n igual a 0,443
Raio médio das partículas de CAP igual a 13,4 um
Coeficiente de difusão superficial (Ds) igual a 3,66.10-13 cm2/s
Dosagem de CAP variável

## Slide 54: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Chart: Tempo (minutos)
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
2,0 mg/L | 157.7012 | 155.9085 | 154.1764 | 152.5018 | 150.8822 | 149.3151 | 147.7983 | 146.3296 | 144.9069 | 143.5283 | 142.1919 | 140.8958 | 139.6384 | 138.4182 | 137.2334 | 136.0828 | 134.9648 | 133.8783
5,0 mg/L | 128.9999 | 125.325 | 121.8353 | 118.5192 | 115.366 | 112.3659 | 109.5095 | 106.7882 | 104.194 | 101.7194 | 99.3573 | 97.1014 | 94.9455 | 92.8839 | 90.9113 | 89.0229 | 87.214 | 85.4803
10 mg/L | 92.1328 | 86.9859 | 82.2543 | 77.8998 | 73.8876 | 70.1864 | 66.7679 | 63.6066 | 60.6793 | 57.9651 | 55.4453 | 53.1028 | 50.9222 | 48.8896 | 46.9925 | 45.2194 | 43.56 | 42.0051
20 mg/L | 48.159 | 43.3499 | 39.2047 | 35.6173 | 32.4993 | 29.7776 | 27.3917 | 25.2912 | 23.4344 | 21.7865 | 20.3185 | 19.0059 | 17.8281 | 16.7678 | 15.8101 | 14.9425 | 14.1542 | 13.4359

## Slide 55: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Chart: Tempo (minutos)
Equilíbrio
Não equilíbrio
C0 igual a 180 ug/L
KF igual a 12,9 (mg/g).(L/ug)1/n
1/n igual a 0,443
Dosagem de CAP igual a 10 mg/L
Coeficiente de difusão superficial (Ds) igual a 3,66.10-13 cm2/s
Raio médio das partículas de CAP variável

## Slide 56: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Chart: Tempo (minutos)
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
10 um | 88 | 79.6366 | 72.4187 | 66.1722 | 60.7421 | 56.0003 | 51.8422 | 48.1808 | 44.9437 | 42.0702 | 39.5094 | 37.2185 | 35.161 | 33.3065 | 31.6289 | 30.1061 | 28.7192 | 27.4522
20 um | 95.1592 | 92.6806 | 90.2958 | 87.9999 | 85.7891 | 83.6623 | 81.6107 | 79.6339 | 77.7309 | 75.8971 | 74.1279 | 72.4203 | 70.773 | 69.1846 | 67.6528 | 66.1745 | 64.7456 | 63.3624
40 um | 97.0818 | 96.4336 | 95.7932 | 95.1593 | 94.531 | 93.9082 | 93.2912 | 92.6803 | 92.0756 | 91.4769 | 90.8839 | 90.2963 | 89.7141 | 89.1371 | 88.5655 | 87.9994 | 87.4392 | 86.885
80 um | 97.5705 | 97.407 | 97.244 | 97.0813 | 96.919 | 96.757 | 96.5954 | 96.4343 | 96.2736 | 96.1132 | 95.9533 | 95.7937 | 95.6345 | 95.4757 | 95.3172 | 95.1591 | 95.0014 | 94.8442

## Slide 57: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR

## Slide 58: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
Q, C0
Q, C
t=0
Q, C0
Q, C
t=t1
Q, C0
Q, C
t=t2
Q, C0
Q, C
t=t3
Q, C0
t=t4
Carvão virgem
Carvão saturado
Q, C0

## Slide 59: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
C0
Tempo
Concentração
t=t4
t=t1
t=t2
t=t3

## Slide 60: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ
Condição de equilíbrio
C0
Tempo
Concentração
t=t4
t=t1
t=t2
t=t3

## Slide 61: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
Q, C0
Q, C
t=0
Q, C0
Q, C
t=t1
Q, C0
Q, C
t=t2
Q, C0
Q, C
t=t3
Q, C0
t=t4
Carvão virgem
Carvão saturado
Q, C0
ZTM

## Slide 62: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
C0
Tempo
Concentração
t=t4
t=t1
t=t2
t=t3
Ce
t=top

## Slide 63: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
C0
Tempo
Concentração
t=t4
t=t1
t=t2
t=t3
Ce
t=top
VLT= volume de leitos tratados (L3)
Q= vazão afluente (L3T-1)
t= tempo de operação (T)
VCAG= volume do meio adsorvedor (L3)

## Slide 64: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
C0
Tempo
Concentração
t=t4
t=t1
t=t2
t=t3
Ce
t=top
TUCAG= taxa de utilização de CAG (ML-3)
MCAG= massa de CAG no meio adsorvedor (M)
top= tempo total de operação do meio adsorvedor (T)

## Slide 65: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz

## Slide 66: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz

## Slide 67: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz

## Slide 68: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz

## Slide 69: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz

## Slide 70: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz
Área interfacial específica !!

## Slide 71: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz

## Slide 72: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz

## Slide 73: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz
Condições iniciais e de contorno

## Slide 74: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz

## Slide 75: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz
Condições iniciais e de contorno

## Slide 76: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz
Não há solução analítica para as equações acima !!

## Slide 77: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz
http://www.fast-software.de/index.html

## Slide 78: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
Tempo de contato de leito vazio
Vt= volume total do meio adsorvedor (L3)
Q= vazão afluente (L3T-1)
TCLV: entre 10 a 20 minutos !!

## Slide 79: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
Taxa de aplicação
q= taxa de aplicação (L3/L2.T)
Q= vazão afluente (L3T-1)
A= área do meio adsorvedor (L2)
Taxa de aplicação: entre 80 a 160 m3/m2.dia !!

## Slide 80: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
Relação entre taxa de aplicação e tempo de contato de leito vazio

## Slide 81: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
Espessura do meio adsorvedor: em torno de 0,8 m a 2,5 m
Granulometria do meio adsorvedor: partículas com diâmetro entre 0,5 mm a 2,5 mm

## Slide 82: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz
Vazão afluente: 20 L/s
Composto: clorobenzeno
C0 igual a 150 ug/L
Tempo de contato de leito vazio: 20 minutos
Área: 16 m2
Altura: 1,5 metros
Diâmetro médio das partículas de CAG: 1,0 mm

## Slide 83: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
dx
dx
dy
dz
Coeficiente de transferência externa de massa: 2,0.10-5 m/s
Coeficiente de difusão superficial (Ds): 6,0.10-14 m2/s
q= concentração de clorobenzeno em equilíbrio na fase sólida em mg/g
Ce= concentração de clorobenzeno em equilíbrio na fase líquida em μg/L

## Slide 84: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
Chart: Tempo (dias)

## Slide 85: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
Chart: Tempo (dias)
TCLV: 20 minutos

## Slide 86: COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO GRANULAR
TCLV: 20 minutos
dp:1,0 mm
Chart: Tempo (dias)

## Slide 87: Muito Obrigado !!!